a) Verbesserung

Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung aus-
streuen. Bindemittelmenge nach Eignungsprüfung.
Bindemittel ……
Nachweis der Fachkunde und technischen 
Leistungsfähigkeit durch RAL GZ 503 BG BVB

Boden und ausgestreutes Bindemittel mit Bodenmischgerät
gleichmäßig durchmischen und verdichten. Die Bodenver-
besserung erfolgt in einer oder mehreren Lagen. Anfal-
lende Erdarbeiten bei Verbesserung in  mehreren Lagen
werden bauseitig ausgeführt . 
Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern.
Dicke der verbesserten Schicht  cm.
Nachweis der Fachkunde und technischen 
Leistungsfähigkeit durch RAL GZ 503 BG BVB

b) Verfestigung 

Bindemittel ………..nach Eignungsprüfung ausstreuen , 
unter Wasserzugabe einfräsen , verdichten und glätten . 
Frästiefe ………….. cm 
Herstellung erfolgt im Baumischverfahren 
Verfestigung so ausführen , daß die Längsstreifen 
frisch an frisch gelegt werden und eine
fugenlose Schicht entsteht  . 
Verfestigung unter ( Asphalt oder Beton )
Schichtdicke  ………….
Ausführung nach ZTVT StB 95 
zu verfestigende Unterlagen muss den Anforderungen 
der ZTVT StB 95 entsprechen 
Nachweis der Fachkunde und technischen 
Leistungsfähigkeit durch RAL GZ 503 BG BVF

Dies ist wichtig, damit derjenige, der die Bodenverbesserung kalkuliert,

weiß, mit welchen Aufwendungen und welchem Verschleiß er zu rechnen hat.